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Prodhuar në Türkiye
Specifikimi i montimit mekanik të paneleve të terrakotës prej argjile
Specifikimi i panelit me dy shtresa 18 mm
Vlera të verifikuara, të marra nga raporti laboratorik i dhënë i vitit 2023, katalogu i produkteve 2026 dhe specifikimi turk për montimin mekanik. Çdo vlerë vlen vetëm për mostrën ose dokumentin e përcaktuar.
E rëndësishme: vlerat laboratorike vlejnë vetëm për mostrën e testuar. Ato nuk janë deklaratë performance për çdo familje panelesh, dimension, ngjyrë ose projekt.
Të dhëna teknike të dokumentuara
Specifikimi i panelit me dy shtresa 18 mm
Specifikimi turk i dhënë përshkruan një panel fasade prej argjile, të paglazuruar, të ekstruduar, me dy shtresa, të pjekur në 1,180°C.
	Formati nominal
	300 × 600 × 18 mm

	Dimensionet e dokumentuara të punës
	599 × 306 × 18 mm

	Përshkrimi i lëndëve të para
	Argjilë, shamot, flukse, ngjyrues dhe lëndë të tjera të para inorganike

	Koncepti i dokumentuar mbajtës
	Profile vertikale T prej alumini, konzola L, kapëse dhe ankora sipas nënshtresës

	Përballimi i lëvizjeve
	Për lëvizjet termike përshkruhen pika fikse dhe rrëshqitëse


Kërkesat e konfirmuara për komponentët e montimit
Kërkesat e mëposhtme janë dhënë për sistemin e montimit të paneleve të terrakotës. Dimensionet përfundimtare, hapësirat, ankorat dhe llogaritjet kërkojnë ende vizatime të miratuara sipas projektit.
Trashësia e konzolës L: 3,2 mm
Profil i posaçëm T për panele terrakote me fugë vetjake: trashësi 1,8 mm
Duhet të përdoren konzola varëse të projektuara posaçërisht për panelet e terrakotës
Parimet e dokumentuara të aplikimit
Katalogu i dhënë për vitin 2026 dokumenton parimet e mëposhtme të sistemit. Ato janë udhëzime projektimi dhe nuk zëvendësojnë llogaritjet konstruktive dhe vizatimet e miratuara të montimit sipas projektit.
Përzierja e dokumentuar e lëndëve të para: argjilë, shamot, kaolinë, flukse dhe lëndë të tjera të para qeramike natyrore inorganike.
Sistemi mbajtës dhe llogaritjet konstruktive duhet të përfundojnë para montimit. Profilet mbajtëse duhet të jenë prej alumini; trashësitë përcaktohen paraprakisht dhe ankorat zgjidhen sipas nënshtresës.
Distanca vertikale maksimale e dokumentuar ndërmjet konzolave L është 150 cm. Mund të kërkohet distancë më e vogël sipas lartësisë së ndërtesës dhe veprimeve të jashtme.
Izolimi dhe barriera e lagështisë vendosen para profileve T me fugë vetjake, profileve T ose shinave horizontale të varjes. Detajet e dyerve, dritareve, çatisë, qosheve dhe pragjeve zgjidhen sipas projektit.
Panelet me një shtresë fiksohen përmes kanaleve të pasme me sisteme kunjash, kapësesh ose grepash. Panelet e holla me dy shtresa varen në dy pika në elemente vertikale alumini. Panelet e trasha me dy shtresa përdorin sistem varës alumini horizontal dhe vertikal.
Përmbledhje e testimit të mostrës TSE
Raporti 110755 / 04-23 · testet u përfunduan nga 13 shkurti deri më 6 prill 2023 · mostër prej 20 pjesësh për veshje vertikale muri prej argjile · dimensioni i deklaruar i mostrës 399 × 206 mm.
	Dimensionet e matura (mesatarja)
	399 × 205 mm

	Ngarkesa e thyerjes në përkulje (mesatarja)
	3 790 N

	Diapazoni i ngarkesave individuale të thyerjes
	3 240–4 190 N

	Thithja e ujit (mesatarja)
	3,9%

	Ekspozimi ngrirje–shkrirje
	Niveli 2 · 90 cikle · nuk u vërejt dëmtim

	Koeficienti i papërshkueshmërisë nga uji
	Kategoria 1, metoda 1 · 0


Lloji përfundimtar i ankorës, hapësira e konzolave, gjeometria e profileve, zgavra, izolimi dhe lëvizjet duhet të llogariten dhe miratohen sipas nënshtresës, ngarkesave dhe rregulloreve vendore të projektit.
Burimi dhe statusi i publikimit
Katalogu origjinal me markë dhe raporti laboratorik ruhen si dokumente burimore të brendshme dhe nuk publikohen në këtë faqe. Publikohen vetëm vlerat e transkriptuara këtu me fushë të kufizuar qartë.
Dokumentet ende të nevojshme për publikim teknik më të gjerë
Fletë teknike aktuale për familjet e produkteve
Deklarata aktuale të performancës
Certifikata aktuale të produkteve
Vizatime të miratuara montimi dhe kritere llogaritjeje
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