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Türkiye’de Üretildi
Terracotta kil panel mekanik montaj şartnamesi
18 mm çift cidarlı panel şartnamesi
Paylaşılan 2023 laboratuvar raporu, 2026 ürün kataloğu ve Türkçe mekanik montaj şartnamesinden aktarılan doğrulanmış değerler. Aşağıdaki her değer yalnızca belirtilen numune veya belge kapsamı için geçerlidir.
Önemli: laboratuvar değerleri test edilen numuneye özeldir. Her panel ailesi, ölçü, renk veya proje için performans beyanı değildir.
Belgelenmiş teknik veriler
18 mm çift cidarlı panel şartnamesi
Paylaşılan Türkçe şartname; sırsız, ekstrüzyonla şekillendirilmiş, çift cidarlı ve 1,180°C’de pişirilmiş kil cephe panelini kapsar.
	Nominal format
	300 × 600 × 18 mm

	Belgelenmiş çalışma ölçüleri
	599 × 306 × 18 mm

	Hammadde tanımı
	Kil, şamot, ergiticiler, renklendiriciler ve diğer inorganik hammaddeler

	Belgelenmiş taşıyıcı sistem yaklaşımı
	Alüminyum düşey T profiller, L konsollar, klipsler ve yüzeye uygun ankrajlar

	Hareket toleransı
	Isıl hareketler için sabit ve kayar bağlantı noktaları tarif edilmiştir


Doğrulanmış montaj bileşeni gereklilikleri
Aşağıdaki bileşen gereklilikleri Terracotta panel montaj sistemi için sağlanmıştır. Nihai ölçüler, aralıklar, ankrajlar ve hesaplar için projeye özel onaylı çizimler hâlâ gereklidir.
L braket kalınlığı: 3.2 mm
Kendinden fugalı Terracotta panele özel T profil: 1.8 mm kalınlığında
Terracotta panele özel askı ayakları kullanılmalıdır
Belgelenmiş uygulama esasları
Paylaşılan 2026 kataloğunda aşağıdaki sistem esasları belgelenmiştir. Bu bilgiler tasarım rehberidir; projeye özel statik hesapların ve onaylı montaj çizimlerinin yerine geçmez.
Belgelenmiş hammadde karışımı: kil, şamot, kaolen, flakslar ve diğer doğal inorganik seramik hammaddeler.
Uygulama öncesinde taşıyıcı sistem ve statik hesaplar tamamlanmalıdır. Taşıyıcı profiller alüminyum olmalı, profil kalınlıkları önceden belirlenmeli ve ankrajlar duvar türüne göre seçilmelidir.
L braketler arasındaki belgelenmiş azami düşey mesafe 150 cm’dir. Bina yüksekliği ve dış etkilere göre daha sık yerleşim gerekebilir.
Yalıtım ve nem tutucu örtüden sonra panel türüne uygun kendinden fugalı T profiller, T profiller veya yatay askı profilleri monte edilir. Kapı, pencere, çatı, köşe ve denizlik detayları projeye göre çözülmelidir.
Tek cidarlı paneller arka kanalları üzerinden pimli, klipsli veya kancalı sistemlere asılır. İnce çift cidarlı paneller düşey alüminyum elemanlara iki noktadan asılır. Kalın çift cidarlı panellerde yatay ve düşey alüminyum askı sistemi kullanılır.
TSE numune test özeti
Rapor 110755 / 04-23 · testler 13 Şubat–6 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlandı · 20 parçalı kil düşey duvar kaplama numunesi · beyan edilen numune ölçüsü 399 × 206 mm.
	Ölçülen boyutlar (ortalama)
	399 × 205 mm

	Eğilmede kırılma yükü (ortalama)
	3,790 N

	Tekil kırılma yükü aralığı
	3,240–4,190 N

	Su emme (ortalama)
	3.9%

	Donma-çözülme etkisi
	Seviye 2 · 90 çevrim · hasar gözlenmedi

	Su geçirimsizlik katsayısı
	Kategori 1, Yöntem 1 · 0


Nihai ankraj tipi, konsol aralığı, profil geometrisi, hava boşluğu, yalıtım ve hareket tasarımı; proje alt yüzeyi, yükleri ve yerel mevzuat için hesaplanmalı ve onaylanmalıdır.
Kaynak ve yayın durumu
Marka içeren özgün katalog ve laboratuvar raporu iç kaynak olarak saklanır ve bu web sitesinde yayımlanmaz. Yalnızca burada kapsamı sınırlandırılarak aktarılan teknik değerler kamuya açıktır.
Daha geniş teknik yayın için hâlâ gerekli belgeler
Güncel ürün ailesi veri föyleri
Güncel performans beyanları
Güncel ürün sertifikaları
Onaylı montaj çizimleri ve hesap kriterleri
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